# ASTM A194/A194M-2006

高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母标准规范

##### Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service,or Both

美 国 材 料 与 试 验 协 会

ASTM A 194/A 194M-06a

高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母标准规范

1  范围

1.1  本标准适用于1/4～4英寸与米制M6～M100的各种碳钢、合金钢及马氏体不锈钢螺母，也适用于≥1/4英寸与米制M6以上的奥氏体不锈钢螺母。这些螺母适用于高温或高压工况。没有经买方同意不得替换牌号。

1.2  制造螺母用的棒材应采用热锻而成，该种材料可以通过无心磨削或冷拨进一步加工。奥氏体不锈钢可经固熔退火或退火加应变硬化处理。当经退火加应变硬化的奥氏体不锈钢按照补充要求S1定购时，买方应特别注意确保8.2.2、补充要求S1和附录X1已被完全理解。

1.3  提供了若干选择性的补充要求（S1-S8），这些补充要求只在询价单、合同或定单中有规定时执行。

1.4  本标准以英寸—磅制单位和SI国际单位制表示。然而，除非在定单中规定采用“M”标准（国际单位）外，材料应以英寸—磅制单位进行供货。

1.5  本标准中分别采用英寸—磅制单位和SI国际单位制单位，国际单位制数值用括号表示。两种单位制对应数值并不完全相等，因此，每种单位制必须独立使用。两种单位制的混合使用可能导致与本标准不相符。

2  引用标准

2.1  ASTM标准：

A 153/A 153M       钢铁制金属部件镀锌层(热浸)标准

A 276              不锈钢棒材和型材标准规范

A 320/A 320M       低温用合金钢与不锈钢栓接材料

A 370              钢产品机械性能试验方法和定义

A 962/A 962M       用于低温至蠕变范围内任何温度的钢紧固件或其材料一般要求

B 695              钢铁产品上的机械沉积锌镀层标准

B 696              镉机械沉积镀层标准

B 766              镉电沉积涂层标准

E 112              确定晶粒平均尺寸试验方法

F 1941             螺纹紧固件电沉积涂层（统一英寸螺纹UN/UNR）

2.2  美国国家标准：

B 1.1              统一螺纹

B 1.2              统一英制螺纹的量规和测量

B 1.13M            米制螺纹

B 18.2.2           方螺母和六角螺母

B 18.2.4.6M        米制重型六角螺母

3  术语

3.1  本标准专门名词术语定义：

3.1.1  奥氏体牌号——所有牌号前都有一个“8”或“9”的前缀。

3.1.2  铁素体牌号——牌号1、2、2H、2HM、3、4、6、6F、7、7M和16。

3.1.3  批

3.1.3.1  除非另有规定（见3.1.3.2），批指的是按同一制造工艺生产的同一公称尺寸、同一牌号螺母的数量。

3.1.3.2  当定单规定执行补充要求S5时，批的定义按以下规定：

牌号8螺母——由同一炉钢和相同制造工艺制造的单一公称直径和牌号的全部螺母的数量；

其它所有牌号的螺母（见8.2和8.1.2.1）——由相同炉号钢和采用批热处理装置同批热处理的或采用连续热处理装置在相同条件下热处理不超过8小时制造的单一公称直径和牌号的全部螺母。

3.1.4  型号

3.1.4.1  牌号8螺母——用字母表示牌号的变化，以区别化学成分和制造工艺的不同。

3.1.4.2  牌号6螺母——用字母F表示牌号的变化，以区别在于改进切削性能而添加化学元素的不同。

3.1.5  系列——螺母的几何形状和尺寸关系，见ANSI B 18.2.2和B 18.2.4.6M。

4  定单内容

4.1  根据本标准材料的询价单和定单，应包括以下对材料作充分说明所需的内容：

4.1.1  标准编号、年号、牌号、发布日期及修订符号。

4.1.2  数量，个数。

4.1.3  尺寸（见第9节）

4.1.4  按照8.2.2.1、9.1、9.2、10.3和12节选定。

4.1.5  所需的补充要求。

4.2  镀层——除非买方另有规定，否则不允许电镀（见补充要求S7和S8）。当订购镀层螺母时，买方应尤其注意确保完全理解附录X2的规定。

4.3  低温条件下使用的螺母见补充要求S3（标准A 320/A 320M）。

5  一般要求

5.1  根据本标准提供的材料和紧固件应符合标准A 962/A 962M要求，包括测试方法、粗糙度、螺纹尺寸、标记、合格证、选择的补充要求及其它。不符合A 962/A 962M标准要求可能造成与本标准不相符。如本标准与标准A 962/A 962M发生冲突，以本标准为依据。

6  制造工艺

6.1  牌号为6和8所有类型螺母用不锈钢将根据以下的一种工艺方法制作：

6.1.1  电炉（炉外脱气和精练可任选）。

6.1.2  真空感应炉。

6.1.3  在以上任一方法之后进行电渣重熔或自耗电弧重熔。

6.2  钢厂应进行适当控制，以消除过分偏析、非金属夹杂、缩孔、疏松和其它缺陷。

6.3  牌号1和牌号2螺母应采用热锻或冷锻而成，或由热锻、热轧或冷拔棒材经机械加工而成。

6.3.1  由冷锻或用冷拔棒材机加工制成的所有牌号1和牌号2螺母，应在不低于1000℉（538℃）的温度下进行消除应力退火。

6.3.2  由热锻或用热锻或热轧棒材经机械加工制成的牌号1和牌号2螺母不需要任何消除应力的退火热处理。

6.4  牌号2H、2HM、3、4、6、6F、7、7M和16螺母应采用热锻或冷锻，或由热锻、热轧或冷拔棒材经机械加工制成，并进行热处理以满足所要求的机械性能。这些牌号的螺母应重新加热到钢的临界范围以上，在适当的介质中淬火，然后在不低于下列温度下进行回火：

| 由经按本标准热处理棒材制造的螺母不需要进行重新热处理。对于牌号2HM和7M材质的螺母，在成形、机加工、锤敲等操作之后，应进行高于最低回火温度的最终去除应力。最终去除应力可以采用回火处理。 牌号 | 最低回火温度℉ [℃] |
| --- | --- |
| 2H | 850[455] |
| 2HM | 1150[620] |
| 3 | 1050[565] |
| 4 | 1100[595] |
| 6和6F | 1100[595] |
| 7 | 1100[595] |
| 7M | 1150[620] |
| 16 | 1200[650] |

6.4.1  牌号6和牌号6F螺母应在该温度下回火至少1小时。

6.5  牌号8、8C、8M、8T、8F、8P、8N、8MN、8R、8S、8LN、8MLN、8MLCuN和9C螺母应采用热锻或冷锻，或由热锻、热轧或冷拔棒材经机械加工制成。

6.6  牌号8A、8CA、8MA、8TA、8FA、8PA、8NA、8MNA、8RA、8SA、8LNA、8MLNA、8MLCuNA和9CA螺母应采用热锻或冷锻，或是用热锻、热轧或冷拔棒材经机械加工制成。这些螺母应随后进行碳化固熔处理，既在碳化铬的熔解温度下加热足够的时间，然后以足能防止碳化物析出的速度冷却。

7  化学成分

7.1  每种合金都应符合表1所规定的化学成分要求。

8  机械要求

8.1  硬度试验

8.1.1  要求

8.1.1.1  所有的螺母都应满足表2规定的硬度要求。

8.1.1.2  已按8.1.5热处理的牌号1、2、2H、2HM、3、4、7、7M和16试样螺母应满足表2规定的最低硬度要求。

8.1.2  试验数目——（牌号1、2、2H、3、4、7、和16以及牌号6的全部型号）：

8.1.2.1  制造厂应在全部热处理之后，根据下表进行试验，试验的试样螺母数目按下列规定：

| 批的大小 | 试样数目 |
| --- | --- |
| ≤800 | 1 |
| 801～8000 | 2 |
| 8001～22000 | 3 |
| ＞22000 | 5 |

8.1.2.2  另外，制造厂应该在全部产品热处理完成之后按8.1.5对试样螺母进行硬度试验。试样螺母应从每一牌号和每一炉号按每一公称直径和系列各选一个。

8.1.3  牌号2HM和7M的试验数目：

8.1.3.1  每一个螺母应通过布氏硬度或洛氏硬度试验确保产品的一致性。

8.1.3.2  另外，应满足8.1.2.2的规定。

8.1.4  牌号为8所有类型的试验数目——螺母试样的试验数目由制造厂根据8.1.2.1节规定进行。

8.1.5  试验2——除了应按8.1.2.1所规定的试验以外，制造厂应在热处理之后对试样进行硬度试验。完成全部热处理之后，把试样螺母加热到下列温度，保持24小时后缓慢冷却。试验在室温下进行。

| 牌号A | 温度°F[°C] |
| --- | --- |
| 1 | 850[455] |
| 2、2H、2HM | 1000[540] |
| 3、4、7、7M | 1100[590] |
| 16 | 1200[650] |

A——螺母镀锌或镀镉（根据补充要求S8进行标记），不受8.1.5节要求影响（见附录X2）。

8.1.5.1  牌号2HM和7M的特殊要求——为牌号2HM和7M螺母硬度试验所作的准备和试验本身应注意（1）保护标志的清晰度；（2）使外部尺寸的改变达到最小；（3）保持螺纹的配合。

8.2  试验载荷

8.2.1  要求——所有的螺母都应能承受表3和表4规定的试验载荷。然而，除了按ANSI B1.1、ANSI B 1.13M、ASNI B 18.2.2和B 18.2.4.6M规定尺寸和形状制造的螺母以外，不需经受试验载荷检验。

8.2.2  试验数目

8.2.2.1  制造厂应在全部热处理之后，按8.1.2.1节规定的试样螺母数目进行试验。要求试验载荷超过160 000磅力或705 KN的螺母可按最低硬度要求供货。要求试验载荷超过160 000磅力或705 KN的螺母的试验在补充要求S1和S4涉及到。

表1 化学要求A、B、C

| 牌号 | 材料 | UNS 编号 | C % | Mn % | P % | S % | Si % | Cr % | Ni % | Mo % | Ti % | Nb+Ta % | N % | 其它 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C |  | ≥0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.40 | … | … | … | … | … | … | … |
| 2,2HM,2H | C |  | ≥0.40 | 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.40 | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | C、Mo |  | 0.40～0.50 | 0.70～0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.15～0.35 | … | … | 0.20～0.30 | … | … | … | … |
| 3 | 类型501 |  | ≥0.10 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 4.0～6.0 | … | 0.40～0.65 | … | … | … | … |
| 6 | 类型410 | S41000 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5～13.5 | … | … | … | … | … | … |
| 6F | 类型416 | S41600 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0～14.0 | … | … | … | … | … | … |
| 6F | 类型416Se | S41623 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1.00 | 12.0～14.0 | … | … | … | … | … | Se≥0.15 |
| 7、7M | 类型4140/ 4142/ 4145、 4140H、4142H、4145H |  | 0.37～0.49 | 0.65～1.10 | 0.035 | 0.040 | 0.15～0.35 | 0.75～1.20 | … | 0.15～0.25 | … | … | … | … |
| 8、8A | 类型304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0～20.0 | 8.0～11.0 | … | … | … | … | … |
| 8C、8CA | 类型347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0～19.0 | 9.0～12.0 | … | … | ≥10×C% | … | … |
| 8M、8MA | 类型316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0～18.0 | 10.0～14.0 | 2.00～3.00 | … | … | … | … |
| 8T、8TA | 类型321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0～19.0 | 9.0～12.0 | … | 5×(C+N) ～0.70 | … | … | … |
| 8F、8FA | 类型303 | S30300 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | ≥0.15 | 1.00 | 17.0～19.0 | 8.0～10.0 | … | … | … | … | … |
| 8F、8FA | 类型303Se | S30323 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.06 | 1.00 | 17.0～19.0 | 8.0～10.0 | … | … | … | … | Se≥0.15 |
| 8P、8PA | 类型305限制C量 | S30500 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0～19.0 | 11.0～13.0 | … | … | … | … | … |

续表1

| 牌号 | 材料 | UNS 编号 | C % | Mn % | P % | S % | Si % | Cr % | Ni % | Mo % | Ti % | Nb+Ta % | N % | 其它 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8N、8NA | 类型304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | 0.10～0.16 |  |
| 8LN、 8LNA | 类型 304LN | S30453 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | 0.10～0.16 |  |
| 8MN、 8MNA | 类型316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0～18.0 | 10.0～13.0 | 2.00～3.00 | … | … | 0.10～0.16 |  |
| 8MLN、 8MLNA | 类型316LN | S31653 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0～18.0 | 10.0～13.0 | 2.00～3.00 | … | … | 0.10～0.16 |  |
| 8R、8RAE | XM19 | S20910 | 0.06 | 4.0～6.0 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.5～23.5 | 11.5～13.5 | 1.50～3.00 | … | 0.10～0.30 | 0.20～0.40 | V 0.10～0.30 |
| 8S、8SA |  | S21800 | 0.10 | 7.0-9.0 | 0.060 | 0.030 | 3.5～4.5 | 16.0～18.0 | 8.0～9.0 | … | … | … | 0.08～0.18 |  |
| 8MLCuN、 8MLCuNA | S31254 | S31254 | 0.020 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 19.5～20.5 | 17.5～18.5 | 6.0～6.5 | … | … | 0.18～0.22 | Cu 0.50～1.00 |
| 9C、9CA | N08367 | N08367 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 20.0～22.0 | 23.5～25.5 | 6.0～7.0 |  |  | 0.18～0.25 | Cu 0.75 |
| 16 | Cr-Mo-V |  | 0.36-0.47 | 0.45-0.70 | 0.035 | 0.040 | 0.15～0.35 | 0.80～1.15 | … | 0.50～0.65 | … | … | … | V 0.25～0.35 AlB 0.015 |

A——不允许有意加入铋、硒、锑、铅，但牌号6F、8F和8FA除外，在这些牌号里硒是需要的并作了规定。

B——能溶解的和不能溶解的铝的总量。

C——除非最小或范围被规定，最大值。

D——由于硫的偏析程度，最大硫含量超过0.060%的，进行产品分析在工艺上是不当的。

E——按标准A 276的规定。

表2  硬度要求

| 牌号及类型 | 成品螺母 |  |  | 按8.1.5节处理后的试样螺母 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB | HR |  | HB ≥ | HRC ≥ |
|  |  | HRC | HRB |  |  |
| 1 | ≥121 | … | ≥70 | 121 | 70 |
| 2 | 159-352 | … | ≥84 | 159 | 84 |
| 2H |  |  |  |  |  |
| ≤11/2 in或M36 | 248-327 | 24-35 | … | 179 | 89 |
| ＞11/2in或M36 | 212-327 | ≤35 | ≥95 | 147 | 79 |
| 2HM、7M | 159-235 | … | 84-99 | 159 | 84 |
| 3、4、7、16 | 248-327 | 24-35 | … | 201 | 94 |
| 6、6F | 228-271 | 20-28 | … | … | … |
| 8、8C、8M、8T、8F、8P、8N、8MN、8LN、8MLN、8MLCuN、9C | 126-300 | ≤32 | ≥60 | … | … |
| 8A、8CA、8MA、8TA、8FA、8PA、8NA、8MNA、8LNA、8MLNA、8MLCuNA、9CA | 126-192 | … | 60-90 | … | …. |
| 8R、8RA、8S、8SA | 183-271 | ≤25 | ≥88 | … | … |

表3  使用螺纹芯棒试验载荷——英制系列

注1—试验载荷不是设计载荷

| 公称 尺寸 (in) | 每英寸 牙数 | 应力 面积 in2 | 试验载荷，lbfA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牌号1 |  | 牌号2、2HM、 6、6F、7M |  | 牌号2H、3、4、7、16 |  | 牌号8、9C、9CA的所有类型 |  |
|  |  |  | 厚六角B | 六角C | 厚六角D | 六角E | 厚六角F | 六角G | 厚六角H | 六角I |
| 1/4 | 20 | 0.0316 | 4130 | 3820 | 4770 | 4300 | 5570 | 4770 | 2540 | 2380 |
| 5/16 | 18 | 0.0524 | 6810 | 6290 | 7860 | 7070 | 9170 | 7860 | 4190 | 3930 |
| 3/8 | 16 | 0.0774 | 10080 | 9300 | 11620 | 10460 | 13560 | 11620 | 6200 | 5810 |
| 7/16 | 14 | 0.1063 | 13820 | 12760 | 15940 | 14350 | 18600 | 15940 | 8500 | 7970 |
| 1/2 | 13 | 0.1419 | 18450 | 17030 | 21280 | 19160 | 24830 | 21280 | 11350 | 10640 |
| 9/16 | 12 | 0.182 | 23660 | 21840 | 27300 | 24570 | 31850 | 27300 | 14560 | 13650 |
| 5/8 | 11 | 0.226 | 29380 | 27120 | 33900 | 30510 | 39550 | 33900 | 18080 | 16950 |
| 3/4 | 10 | 0.334 | 43420 | 40080 | 50100 | 45090 | 58450 | 50100 | 26720 | 25050 |
| 7/8 | 9 | 0.462 | 60060 | 55440 | 69300 | 62370 | 80850 | 69300 | 36960 | 34650 |
| 1 | 8 | 0.606 | 78780 | 72720 | 90900 | 81810 | 106000 | 90900 | 48480 | 45450 |
| 11/8 | 8 | 0.790 | 102700 | 94800 | 118500 | 106700 | 138200 | 118500 | 63200 | 59250 |
| 11/4 | 8 | 1.000 | 130000 | 120000 | 150000 | 135000 | 175000 | 150000 | 80000 | 75000 |
| 13/8 | 8 | 1.233 | 160200 | 148000 | 185000 | 166500 | 215800 | 185000 | 98640 | 92450 |
| 11/2 | 8 | 1.492 | 194000 | 170040 | 223800 | 201400 | 261100 | 223800 | 119360 | 111900 |

A——见8.2.2.1节试验载荷试验界限，防松螺母的试验载荷应是表列负荷的46%。

B——根据试验应力为130000 psi。

C——根据试验应力为120000 psi。

D——根据试验应力为150000 psi。

E——根据试验应力为135000 psi。

F——根据试验应力为175000 psi。

G——根据试验应力为150000 psi。

H——根据试验应力为80000 psi。

I——根据试验应力为75000 psi。

表4  使用螺纹芯棒试验载荷——米制

注1—试验载荷不是设计载荷

| 公称 尺寸 mm | 每英寸牙数 | 应力面积 mm2 | 试验载荷，KNA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牌号1 |  | 牌号2、2HM、6、 6F、7M |  | 牌号2H、3、4、7、16 |  | 牌号8、9C、9CA的所有类型 |  |
|  |  |  | 厚六角B | 六角C | 厚六角D | 六角E | 厚六角F | 六角G | 厚六角H | 六角I |
| M6 | 1.0 | 20.1 | 18.0 | 16.6 | 20.8 | 18.7 | 29.2 | 20.8 | 11.1 | 10.4 |
| M8 | 1.25 | 36.6 | 32.8 | 30.2 | 37.9 | 34.0 | 44.1 | 37.9 | 20.1 | 18.8 |
| M10 | 1.50 | 58.0 | 51.9 | 47.9 | 60.0 | 53.9 | 69.9 | 60.0 | 31.9 | 29.9 |
| M12 | 1.75 | 84.3 | 75.5 | 69.5 | 87.3 | 78.4 | 101.6 | 87.3 | 46.4 | 43.4 |
| M14 | 2.0 | 115.0 | 102.9 | 94.9 | 119.0 | 107.0 | 138.6 | 119.0 | 63.3 | 59.2 |
| M16 | 2.0 | 157.0 | 140.5 | 129.5 | 162.5 | 146.0 | 189.2 | 162.5 | 86.4 | 80.9 |
| M20 | 2.5 | 245.0 | 219.3 | 202.1 | 253.6 | 227.8 | 295.2 | 253.6 | 134.8 | 126.2 |
| M22 | 2.5 | 303.0 | 271.2 | 249.9 | 313.6 | 281.8 | 365.1 | 313.6 | 166.7 | 156.0 |
| M24 | 3.0 | 353.0 | 315.9 | 291.2 | 365.4 | 328.3 | 425.4 | 365.4 | 194.2 | 181.8 |
| M27 | 3.0 | 459.0 | 411.0 | 378.7 | 475.1 | 426.9 | 553.4 | 475.1 | 252.5 | 236.4 |
| M30 | 3.5 | 561.0 | 502.1 | 462.8 | 580.6 | 521.7 | 676.0 | 580.6 | 308.6 | 288.9 |
| M36 | 4.0 | 817.0 | 731.2 | 674.0 | 845.6 | 759.8 | 984.5 | 845.6 | 449.4 | 420.8 |

A——见8.2.2.1节试验载荷试验界限，防松螺母的试验载荷应是表列负荷的46%。

B——根据试验应力为895 MPa。

C——根据试验应力为825 MPa。

D——根据试验应力为1035 MPa。

E——根据试验应力为930 MPa。

F——根据试验应力为1205 MPa

G——根据试验应力为1035 MPa。

H——根据试验应力为550 MPa。

I——根据试验应力为515 MPa。

8.2.3  试验方法——试验方法应该按照ASTM A 370方法和定义中附录A 3的A 3.5.1节规定。

8.3  锥体检验载荷试验：

8.3.1  要求——试验仅在制造厂与买方之间对肉眼可见的表面缺陷引起争议时进行。尺寸1/4～11/2 in （M6～M36）的螺母应符合表5和表6规定的要求。不属于这个尺寸范围的螺母和牌号8各种类型的螺母不进行此项试验。同时，除了按ANSI B1.1、ANSI B 1.13M、ASNI B 18.2.2和B 18.2.4.6M规定尺寸和形状制造的螺母以外，不需经受锥体试验载荷检验。

8.3.2  试验数目——制造厂应按8.1.2.1节规定的试样螺母数目进行试验。

8.3.3  试验方法——把经过硬化的锥体（见图1）、准备试验的螺母同经过硬化的芯轴组装在一起，施加表5和表6规定的试验载荷进行试验。芯轴应符合ASTM A 370方法和定义中附录A3的A3.5.1节规定的要求，但其螺纹应按ANSI B 1.1适当的螺纹系列，3A级配合4H公差。经过硬化的锥体见图2所示。如试样螺母能承受住施加的试验载荷而不破损，则该批应认为可以验收。

1、3——脱开压力    2——硬化钢螺

图1 螺母试验用硬化钢锥体

1——精磨表面 。

2——尺寸≤1/2英寸的螺母，其锥体接触点是尖的；尺寸>1/2英寸的螺母接触点是平的，宽度为0.015±0.001英寸。硬度最低为HRC57。规定的公差必须保证尺寸的协调一致。

3—— 螺柱公称直径公差+0.002英寸。

图2 硬化钢锥体

表5  使用120°硬化钢锥体的试验载荷——英制A

| 公称尺寸 (in) | 每英寸 牙数 | 应力面积 in2 | 试验载荷，lbf |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牌号1 |  | 牌号2、2HM、6、6F、7M |  | 牌号2H、3、4、7、16 |  |
|  |  |  | 厚六角B | 六角C | 厚六角D | 六角E | 厚六角F | 六角D |
| 1/4 | 20 | 0.0318 | 3800 | 3550 | 4400 | 4000 | 5150 | 4400 |
| 5/16 | 18 | 0.0524 | 6150 | 5700 | 7100 | 6400 | 8300 | 7100 |
| 3/8 | 16 | 0.0774 | 8950 | 8250 | 10300 | 9300 | 12000 | 10300 |
| 7/16 | 14 | 0.1063 | 12000 | 11100 | 13850 | 12450 | 16150 | 13850 |
| 1/2 | 13 | 0.1419 | 15700 | 14500 | 18100 | 16300 | 21100 | 18100 |
| 9/16 | 12 | 0.182 | 19650 | 18150 | 22700 | 20400 | 26500 | 22700 |
| 5/8 | 11 | 0.226 | 23900 | 22050 | 27550 | 24800 | 32150 | 27550 |
| 3/4 | 10 | 0.334 | 33650 | 31050 | 38850 | 34950 | 45300 | 38850 |
| 7/8 | 9 | 0.462 | 44300 | 40900 | 51100 | 46600 | 59650 | 51100 |
| 1 | 8 | 0.606 | 55150 | 50900 | 63650 | 57300 | 74250 | 63650 |
| 11/8 | 8 | 0.790 | 68000 | 62800 | 78500 | 70650 | 91600 | 78500 |
| 11/4 | 8 | 1.000 | 81250 | 75000 | 93750 | 84400 | 109350 | 93750 |
| 13/8 | 8 | 1.233 | 94250 | 86950 | 108750 | 97800 | 126850 | 108750 |
| 11/2 | 8 | 1.492 | 106700 | 98500 | 123100 | 110800 | 143600 | 123100 |

A——根据下列公式求得(该公式的外推值不能用于超出本表所列的尺寸范围)

CPL=(1－0.30D)×f×As

式中：

CPL = 锥体脱开试验载荷 lbf

D   = 螺母的公称直径，in.

f   = 螺母最小保证应力，psi[Mpa]；见脚注b、c、d、e、f

As  = 螺母的抗拉应力面积，in.2=0.7854[D－0.9743/n]2

n   = 每英寸螺纹牙数

B——根据保证压力为130000 psi

C——根据保证压力为120000 psi

D——根据保证压力为150000 psi

E——根据保证压力为135000 psi

F——根据保证压力为175000 psi

表6  使用120°硬化钢锥体的试验载荷——米制A

| 公称 尺寸 | 每英寸 牙数 | 应力面积 mm2 | 试验载荷，KN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牌号1 |  | 牌号2、2HM、6、6F、7M |  | 牌号2H、3、4、7、16 |  |
|  |  |  | 厚六角B | 六角C | 厚六角D | 六角E | 厚六角F | 六角D |
| M6 | 1.0 | 20.1 | 16.9 | 15.4 | 19.3 | 17.3 | 22.5 | 19.3 |
| M8 | 1.25 | 36.6 | 29.6 | 27.3 | 34.2 | 30.8 | 39.9 | 34.2 |
| M10 | 1.50 | 58.0 | 45.7 | 42.1 | 52.8 | 47.5 | 61.5 | 52.8 |
| M12 | 1.75 | 84.3 | 64.6 | 59.5 | 74.7 | 67.1 | 86.9 | 74.7 |
| M14 | 2.0 | 115.0 | 85.6 | 78.9 | 99.0 | 88.9 | 115.3 | 99.0 |
| M16 | 2.0 | 157.0 | 113.5 | 104.7 | 131.2 | 118.0 | 152.9 | 131.2 |
| M20 | 2.5 | 245.0 | 166.6 | 153.6 | 192.7 | 173.2 | 224.4 | 192.7 |
| M22 | 2.5 | 303.0 | 199.6 | 183.9 | 230.8 | 207.4 | 268.7 | 230.8 |
| M24 | 3.0 | 353.0 | 224.9 | 207.4 | 260.1 | 233.7 | 302.9 | 260.1 |
| M27 | 3.0 | 459.0 | 277.7 | 256.0 | 321.1 | 288.6 | 373.9 | 321.1 |
| M30 | 3.5 | 561.0 | 321.3 | 296.2 | 371.6 | 334.0 | 432.6 | 371.6 |
| M36 | 4.0 | 817.0 | 415.3 | 382.8 | 480.3 | 431.6 | 559.2 | 480.3 |

A——根据下列公式求得(该公式的外推值不能用于超出本表所列的尺寸范围)

CPL = (1－0.012D)×f×As×0.001

式中：

CPL = 锥体脱开试验载荷 lbf[KN]

D   = 螺母的公称直径，in[mm]

f   = 螺母最小保证应力，psi[Mpa]；见脚注b、c、d、e、f,

As  = 螺母的抗拉应力面积，mm2 = 0.7854[D－0.9382P]2

n   = 螺纹牙数,mm

B—— 根据保证压力为895Mpa

C—— 根据保证压力为825MPa

D—— 根据保证压力为1035MPa

E—— 根据保证压力为930MPa

F—— 根据保证压力为1205MPa

9  尺寸

9.1  螺母应是六角形的，尺寸应符合ANSI B 18.2.2和ANSI B 18.2.4.6M关于六角螺母和厚六角螺母系列的要求。除非另外有规定，应采用美国国家标准的厚六角螺母系列，螺母的两个面应倒角，也可以有一个面是切削的或锻成的垫圈面，这由制造厂决定，并应符合ANSI B 18.2.2和ANSI 18.2.4.6。

9.2  除非另有规定，螺纹应符合ANSI B 1.1或ANSI B 1.13M，并根据9.2.1和9.2.2节所述按ANSI B1.2和ANSI B 1.13M进行测量。

9.2.1  公称尺寸小于等于1英寸的螺母应采用统一标准粗牙螺纹（UNC）系列的2B级配合。公制螺母小于等于M24的应采用粗牙螺纹系列的6H级公差。

9.2.2  公称尺寸大于1英寸的螺母应采用统一标准粗牙螺纹（UNC）系列2B级配合或8 UN系列2B级配合。除非另外有规定，螺母应按8 UN系列进行供货。公制螺母超过M24的应为粗牙螺纹系列的6H级公差。

10  工艺、粗糙度和外观

10.1  螺母应有无缺陷，并应具有良好的外观。

10.2  如制造厂与买方之间对尺寸～in ，M6～M36除牌号8的任何牌号螺母上的肉眼可见表面缺陷引起争议时，则应按照8.3节规定的锥体载荷试验。

10.3  如果需要无氧化皮光亮面的，应在定单中规定。

11  重新试验

11.1  买方及其代表要求的重新试验在补充要求S2中作了规定。

12  合格证

12.1  螺母生产厂家应向买方及其代表提供合格证以表明化学分析、深度侵蚀检验（仅限于碳钢与合金钢）、机械性能测试和牌号2H、2HM、3、4、6、6F、7和7M螺母的最低回火温度。

12.2  合格证至少应该包括下述内容：

12.2.1  紧固件根据本标准、补充要求或根据定单或合同以及遇到的实际的设计要求进行制造、抽样、测试和检验的申明。

12.2.2  本标准的编号、出版年限和识别符号。

13  产品标记

13.1  所有螺母必须有制造厂的识别标记。

13.2  螺母应清楚地标明表7所示的牌号和制造工艺。除非制造厂和购买者达成一致协商，否则不允许扳头平面和支承面标识。

表7  螺母标记

| 牌号和类型 | 热锻或冷冲螺母 | 棒材加工的螺母 | 按照6.6节制造的螺母 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1B | … |
| 2 | 2 | 2B | … |
| 2HA | 2H | 2HB | … |
| 2HMA | 2HM | 2HMB | … |
| 3 | 3 | 3B | … |
| 4 | 4 | 4B | … |
| 4LB | 4L | 4BL | … |
| 6 | 6 | 6B | … |
| 6F | 6F | 6FB | … |
| 7 | 7 | 7B | … |
| 7LB | 7L | 7BL | … |
| 7MA | 7M | 7MB | … |
| 8 | 8 | 8B | 8A |
| 8C | 8C | 8CB | 8CA |
| 8M | 8M | 8MB | 8MA |
| 8T | 8T | 8TB | 8TA |
| 8F | 8F | 8FB | 8FA |
| 8P | 8P | 8PB | 8PA |
| 8N | 8N | 8NB | 8NA |
| 8MN | 8MN | 8MNB | 8MNA |
| 8R | 8R | 8RB | 8RA |
| 8S | 8S | 8SB | 8SA |
| 8LN | 8LN | 8LNB | 8LNA |
| 8MLN | 8MLN | 8MLNB | 8MLNA |
| 8MLCuN | 8MLCuN | 8MLCuNB | 8MLCuNA |
| 9C | 9C | 9CB | 9CA |
| 16 | 16 | 16B |  |

A ——字母H和M表示螺母经过热处理（见第6节）;

B ——见补充要求S3;

13.3  作为识别标记的目的，制造厂作为紧固件按本标准制造、取样、试验和检查的组织，其结果符合本标准要求。

14. 关键词

14.1  栓接、化学分析、镀层、紧固件标记、镀

补充要求

下列各项补充要求，只在买方的询价单、合同或定单中有规定时才执行其中的一项或几项。补充要求的细节应经制造厂与买方书面商定。补充要求不得否定本标准的任何要求。

S1. 应变硬化奥氏体螺母

S1.1  经应变硬化牌号为8、8C、8T、8M、8F、8P、8N或8MN螺母可以规定。当定单中要求执行补充要求S1时，螺母应由冷拨棒材加工而成或冷锻成型。对螺母不可进行后续热处理。按此要求制造的螺母应按8.2.2.1节的要求进行试验载荷试验并应能承受表8和表9规定的试验载荷。对于要求试验载荷超过160000 lbf（705 KN）的螺母，要求执行补充要求S4。表2硬度限制不用于应变硬化螺母。按此要求制造的螺母应在牌号加一横线来标记。

S2. 买方代表进行复验

S2.1  买方代表可选取螺母进行第8节规定的试验：尺寸为5/8in的螺母，每小桶重200磅（90千克）取两个螺母，包括M16和M16以下。尺寸大于5/8in至小于等于11/2in和大于等于M16的，每小桶取一个螺母。尺寸大于11/2，M36以上，每两小桶取一个螺母。

S3. 牌号4、7、7M螺母的低温要求

S3.1  当牌号4或牌号7的螺母规定了低温要求时，则A 320/A 320M为牌号L7规定的摆锤式冲击试验及其要求应予以执行。当牌号7M螺母规定了低温要求时，则A 320/A 320M为牌号L7M规定的应予以执行。根据螺母的尺寸，同一炉可能需要独立的试验试样，试样应随同需试验的螺母进行热处理。如棒材的直径小于5/8in(16mm)，则不能作出足尺寸的冲击试样。

S3.2  字母“L”被添加到标记中，螺母应按表7进行试验。

S4. 大螺母的试验载荷试验

S4.1  需要超过160000 lbf或705 KN试验载荷的螺母，其试验载荷试验可能需要。如经规定，此项试验应按8.2节规定，以表10和表11所列负荷进行。最大负荷完全取决于所用设备。

S5. 按炉号控制产品

S5.1  如需要以实际熔炼分析控制螺母，而此项补充要求已在定单中规定，则制造厂应为运发的成品螺母标明其实际炉号并提供证明书，证明书中应包括每一试验批的各项实际生产试验结果和熔炼化学分析结果。

S6. 不包括H牌号1000°F以上晶粒度要求

S6.1  温度在1000F°[540°C]以上的设计金属材料的晶粒度根据测试方法E 112或No.7。晶粒度根据测试证书报告。

S7. 螺母的涂层

S7.1  购买者有责任在定单内容中规定镀层因素。例如可以包括下列内容，但不仅限于这些：

S7.1.1  参考适当的镀层标准, 厚度, 尺寸的修正, 氢脆化缓解。

S7.1.2  参考标准 A 153/A 153M、 B 695、 B 696、B 766、F 1941或其它标准。

S8. 涂层螺母的标识

S8.1  用锌涂层的螺母应在牌号标志后面加一个星号（*）. 用镉涂层的螺母应在牌号标志后面加一个加号标志（+）。

表8  使用螺纹芯棒经应变硬化螺母的试验载荷试验——英制系列

注1——试验载荷不是设计负荷

| 试验载荷，lbfA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 in. | 每英寸 牙数 | 应力面积 in2 | 牌号8M（应变硬化） |  | 牌号8的所有其它类型 （应变硬化） |  |
|  |  |  | 厚六角B | 六角C | 厚六角D | 六角B |
| 1/4 | 20 | 0.0316 | 3480 | 3160 | 3950 | 3480 |
| 5/16 | 18 | 0.0523 | 5760 | 5240 | 6550 | 5760 |
| 3/8 | 16 | 0.0774 | 8510 | 7740 | 9675 | 8510 |
| 7/16 | 14 | 0.1063 | 11690 | 10630 | 13290 | 11690 |
| 1/2 | 13 | 0.1419 | 15610 | 14190 | 17740 | 15610 |
| 9/16 | 12 | 0.182 | 20020 | 18200 | 22750 | 20020 |
| 5/8 | 11 | 0.226 | 24860 | 22600 | 28250 | 24860 |
| 3/4 | 10 | 0.334 | 36740 | 33400 | 41750 | 36740 |
| 7/8 | 9 | 0.462 | 46200 | 41580 | 53130 | 46200 |
| 1 | 8 | 0.606 | 60600 | 54540 | 69690 | 60600 |
| 1 1/8 | 8 | 0.790 | 75050 | 67150 | 82950 | 75050 |
| 1 1/4 | 8 | 1.000 | 95000 | 85000 | 105000 | 95000 |
| 1 3/8 | 8 | 1.233 | 110970 | 98640 | 123300 | 110970 |
| 1 1/2 | 8 | 1.492 | 134280 | 119360 | 149200 | 134280 |

A —— 对于锁紧螺母，试验载荷应是表列值的46%。

B —— 基于≤3/4，保证应力110000psi；7/8～1in，100000psi；11/8～11/4，95000psi；13/8～11/2in，90000psi。

C —— 基于≤3/4，保证应力100000psi；7/8～1in，90000psi；11/8～11/4，85000psi；13/8～11/2in，80000psi。

E  —— 基于≤3/4，保证应力125000psi；7/8～1in，115000psi；11/8～11/4，105000psi；13/8～11/2in，100000psi。

表9  使用螺纹芯棒经应变硬化螺母的试验载荷试验——米制

注——试验载荷不是设计负荷

| 试验载荷，KNA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 mm | 每毫米 牙数 | 应力面积 mm2 | 牌号8M（应变硬化） |  | 牌号8的所有其它类型（应变硬化） |  |
|  |  |  | 厚六角B | 六角C | 厚六角D | 六角B |
| M6 | 1.0 | 20.1 | 15.3 | 13.9 | 17.3 | 15.3 |
| M8 | 1.25 | 36.6 | 27.8 | 25.3 | 31.3 | 27.8 |
| M10 | 1.50 | 58.0 | 44.1 | 40.0 | 49.9 | 44.1 |
| M12 | 1.75 | 84.3 | 64.1 | 58.2 | 72.5 | 64.1 |
| M14 | 2.0 | 115.0 | 87.4 | 79.4 | 98.9 | 87.4 |
| M16 | 2.0 | 157.0 | 119.3 | 108.3 | 135.0 | 119.3 |
| M20 | 2.5 | 245.0 | 186.2 | 169.0 | 210.9 | 186.2 |
| M22 | 2.5 | 303.0 | 209.0 | 187.9 | 240.9 | 209.0 |
| M24 | 3.0 | 353.0 | 243.5 | 218.9 | 280.6 | 243.5 |
| M27 | 3.0 | 459.0 | 300.6 | 268.5 | 332.7 | 300.6 |
| M30 | 3.5 | 561.0 | 367.5 | 328.2 | 406.7 | 367.5 |
| M36 | 4.0 | 817.0 | 506.5 | 449.4 | 563.7 | 506.5 |

A ——对于锁紧螺母，试验载荷应是表列值的46%。

B—— 基于≤M20mm，保证应力760MPa；M22～M24mm，690MPa；M27～M30，655MPa；M36mm，620MPa。

C—— 基于≤M20mm，保证应力690MPa；M22～M24mm，620MPa；M27～M30，585MPa；M36mm，550MPa。

E——基于≤M20mm，保证应力860MPa；M22～M24mm，795MPa；M27～M30，725MPa；M36mm，690MPa。

表10  厚六角螺母的试验载荷——英制A

| 试验载荷，lbfB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 in | 每英寸 牙数 | 应力面积 in2 | 牌号1厚六角 | 牌号2、2HM、6、6F、7M厚六角 | 牌号2H、3、4、7、16厚六角 |
| 15/8 | 8 | 1.78 | 231400 | 267000 | 311500 |
| 1 3/4 | 8 | 2.08 | 270400 | 312000 | 364000 |
| 1 7/8 | 8 | 2.41 | 313300 | 361500 | 421800 |
| 2 | 8 | 2.77 | 360100 | 415500 | 484800 |
| 2 1/4 | 8 | 3.56 | 462800 | 534000 | 623000 |
| 2 1/2 | 8 | 4.44 | 577200 | 666000 | 777000 |
| 2 3/4 | 8 | 5.43 | 705900 | 814500 | 950250 |

A ——ANSI B 18.2.2中大于11/2 in.的尺寸范围仅用于厚六角螺母，参考8.3.1。

B —— 较大尺寸的螺母或其它系列的螺母，其试验载荷可用螺纹应力面积乘以表3或表8注中试验应力计算出来。防松螺母的试验载荷应是表列负荷的46%。

表11  厚六角螺母的试验载荷——米制A

| 公称尺寸 mm | 每毫米 牙数 | 应力面积 mm2 | 试验载荷，KNB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牌号1厚六角 | 牌号2、2HM、6、6F、7M厚六角 | 牌号2H、3、4、7、16厚六角 |
| M42 | 4.5 | 1120 | 1002.4 | 1159.2 | 1349.6 |
| M48 | 5 | 1470 | 1315.7 | 1521.4 | 1771.4 |
| M56 | 5.5 | 2030 | 1816.9 | 2101.0 | 2446.2 |
| M64 | 6 | 2680 | 2398.6 | 2773.8 | 3229.4 |
| M72 | 6 | 3460 | 3096.7 | 3581.1 | 4169.3 |

A——ANSI B 18.2.4.6M中大于M36的尺寸范围仅用于厚六角螺母，参考7.3.1。

B——较大尺寸的螺母或其它系列的螺母，其试验载荷可用螺纹应力面积乘以表4或表9注中试验应力计算出来。放松螺母的试验载荷应是表列负荷的46%。

附 录

（非强制性信息）

X1. 奥氏体钢的应变硬化

X1.1  应变硬化可以增高材料的强度和硬度，这是由于在低于再结晶温度下的塑性变形（冷作）的结果。经冷拨或其它工艺将超尺寸的棒材缩至所要求的尺寸时，上述作用在奥氏体不锈钢中产生。在任一合金钢中，应变硬化可达到的程度受其应变硬化特性的限制。在大直径的棒材中塑性变形主要发生在棒材的表面范围，这样，由应变硬化而增高的强度和硬度主要体现在靠近棒材的表面部位。因此，一个给定应变硬化的紧固件的机械性能不仅取决于合金的种类，还取决于加工紧固件的棒材尺寸。

X2. 镀层和应用的限制

X2.1  不推荐使用温度大于紧固件镀层熔点温度的一半，除非考虑液体和固体金属变脆或两者之一。锌元素金属熔点大约是780°F[415℃]。因此，使用镀锌紧固件的温度应该小于390°F[210℃]。镉金属的熔点大约是600°F[320℃]，因此，镀镉紧固件的使用温度应该小于300°F[160℃]。

更改摘要

自上一版本A 194/A 194M-06 刊出以来,可能存在影响本标准的使用, A01标准化委员会指出了本标准与上一版本更改的位置。(2006年6月15日)

(1)  把涂层紧固件要求从正文部分转移到补充要求里的S7和S8.

自上一版本A 194/A 194M-05b刊出以来,可能存在影响本标准的使用, A01标准化委员会指出了本标准与上一版本更改的位置。(2006年3月15日)

- 修改了表2, 把同样范围的多余处删掉， 指出HRC 而非HRB的最大超过100， 删除了与格式不一致的地方。

自上一版本A 194/A 194M-05a来,可能存在影响本标准的使用, A01.标准化委员会指出了本标准与上一版本更改的位置。(2005年12日)

（1） 修正了补充要求S3.1.

永嘉县瓯北镇码道西路永嘉科技大楼（二楼）

电话：0577-67986566  传真:0577-67986556

HTTP：//www.kcpv.com 邮编：325105